TUGAS AKHIR

ANALISA PERBANDINGAN KERUSAKAN RODA GIGI         UTAMA PADA TRANSMISI MOTOR BEBEK 4 TAK, ANTARA

MERK  JEPANG X DAN MERK CINA Y

Disusun Untuk Mencapai Gelar Sarjana (S1)

Fakultas Teknologi Industri  Jurusan Teknik Mesin

Oleh :

DWI SASONGKO.

01301-032

#### JURUSAN TEKNIK MESIN

# FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

# UNIVERSITAS MERCU BUANA

### JAKARTA

### 2007

## FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

## JURUSAN TEKNIK MESIN

## UNIVERSITAS MERCU BUANA

## LEMBAR PENGESAHAN

## Nama          : Dwi Sasongko

## Nim            : 01301-032

Jurusan       : Teknik Mesin

Fakultas     : Teknologi Industri

Judul          : “Analisa Perbandingan Kerusakan Roda Gigi Utama pada Transmisi Motor Bebek 4 Tak,antara Merk Jepang X dan Merk Cina Y “

Jakarta,                      2007

Mengetahui

(Ir.Fatah Nurdin,MM)

Pembimbing Tugas Akhir

## FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

## JURUSAN TEKNIK MESIN

## UNIVERSITAS MERCU BUANA

## LEMBAR PENGESAHAN

## Nama          : Dwi Sasongko

## Nim            : 01301-032

Jurusan       : Teknik Mesin

Fakultas     : Teknologi Industri

Judul          : “ Analisa Perbandingan Kerusakan Roda Gigi Utama pada transmisi Motor Bebek 4 Tak,antara Merk Jepang X dan Merk Cina Y “

Jakarta,                      2007

Mengetahui

(Ir.Ariosuko Dh.MT)                                                                                                                                                                                              Pembimbing Tugas Akhir II

## FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

## JURUSAN TEKNIK MESIN

## UNIVERSITAS MERCU BUANA

## LEMBAR PENGESAHAN

## Nama          : Dwi Sasongko

## Nim            : 01301-032

Jurusan       : Teknik Mesin

Fakultas     : Teknologi Industri

Judul          : “ Analisa Perbandingan Kerusakan Roda Gigi Utama pada Transmisi Motor Bebek 4 Tak,antara Merk Jepang X dan Merk Cina Y ”

Jakarta,               2007

Mengetahui

(Ir. Nanang Ruhyat, MT.)                                                                                                                                                                                                                                             KoordinatorTugasAkhir

## LEMBAR PENGESAHAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama		: Dwi Sasongko

Nim		: 01301-032

Jurusan	: Teknik Mesin

Fakultas	: Teknologi Industri

Menyatakan bahwa karya Ilmiah / Skripsi yang berjudul :

“ ANALISA PERBANDINGAN KERUSAKAN RODA GIGI UTAMA PADA TRANSMISI  MOTOR BEBEK 4 TAK,ANTARA MERK JEPANG X DAN MERK CINA Y ”

Menyatakan bahwa tugas akhir ini jauh lebih sempurna,baik dari segi teknik penyajian materi maupun dari segi penulisannnya,oleh karena itu tugas akhir ini adalah hasil karya sendiri bukan salinan ataupun duplikat dari orang lain, kecuali pada bagian yang telah disebutkan sumbernya.

Jakarta,             2007

Dwi Sasongko

ABSTRAK

Dari hasil pengujian kekerasan,pengujian Spektrometri dan pengujian Metallografi pada material roda gigi transmisi motor produk X dan roda gigi transmisi motor produk Y maka didapat hasil-hasil sebagai berikut:

Dari pengujian didapatkan hasil-hasil sebagai berikut :

Hasil nilai kekerasan rata-rata pada sampel roda gigi transmisi motot produk X :

- Nilai kekerasan tertinggi pada titik pertama(1) HV: 685,6 kgf/mm²,dengan

Jarak dari tepi/kulit: 0,2 mm²

- Nilai kekerasan terendah pada titik kesembilan(9) HV: 437,4 kgf/mm²,dengan

Jarak dari tepi/kulit: 1,8 mm²

Hasil nilai kekerasan rata-rata pada sampel roda gigi transmisi motor produk Y:

- Nilai kekerasan tertinggi pada titik pertama(1) HV: 707,2 kgf/mm2,dengan

Jarak dari tepi/kulit: 0,2 mm²

- Nilai kekerasan terendah pada titik ketujuh(7) HV: 568,6 kgf/mm²,dengan

Jarak dari tepi/kulit: 1,4 mm²

Dari hasil pengujian komposisi kimia didapat  Carbon(C) roda gigi transmisi motor produk X nilainya lebih rendah dari pada roda gigi transmisi motor produk Y juga diperoleh kromium(Cr) roda gigi transmisi motor produk X nilainya lebih besar dari pada roda gigi transmisi motor produk Y dan unsure silicon(S) pada roda gigi transmisi motor produk X nilainya lebih besar dari pada produk Y.

Untuk pengujian struktur mikro dan hasil pengamatan metallografi dilihat pada struktur sampel roda gigi transmisi motor produk X tidak mempunyai batas batas butir dan matriknya adalah bainit dan austenit sisa.pada struktur mikro sampel roda gigi transmisi motor produk Y adalah adanya sedikit batas butir dan matriknya adalah martensit halus dan austenit sisa

KATA PENGANTAR

## Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat, Rahmat, Hidayah serta bimbingan-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul ” Analisa perbandingan kerusakan Roda Gigi Utama pada Transmisi Motor bebek 4 Tak,Antara Merk Cina Xdan Merk Jepang Y“ Tugas akhir ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh jenjang S-1 di Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Mercu Buana. Dan pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

## 1.	Bapak Ir. Fatah Nurdin,MM selaku Dosen pembimbing Tugas Akhir Jurusan  Teknik Mesin Universitas Mercu Buana.

## 2.	Bapak Ir.Ariosuko Dh.MT Co pembimbing II dan juga selaku Koordinator Tugas Akhir Jurusan Teknik Mesin  Universitas Mercu Buana.

## 3.	Bapak Ir. Rully Nutranta, M.Eng. selaku Ketua Jurusan Teknik Mesin Universitas Mercu Buana.

## 4.	Bapak Ir. Yuriadi Kusuma, M.Sc. selaku Dekanat Fakultas Teknologi Industri  Universitas Mercu Buana.

## 5  Bapak Ir.Abdul Hamid,Selaku Dosen Penguji Tugas Akhir Universitas Mercu Buana,Teknik Mesin

## 6.	Bapak Zaenal, selaku pembimbing pengujian di Laboratorium Metallurgy Fakultas Teknik, Universitas Indonesia.

## 7. Terima kasih kepada kedua orang tua penulis Bapak Basroh Susilo dan Ibu Sri Utami yang selalu memberikan doa dan nasehat.

8.   Terima kasih kepada keluarga Bapak Muhayar Al’apyar dan ibu

Masni yang telah memberikan doa dan nasehat.

9.    Untuk kekasihku tercinta Sri Dhevi Sitaningsih,SE yang selalu

Memberikan kasih dan sayang,doa dan dorongan.

10.    Untuk kakakku tercinta Hendri Kurniawan,SE yang selama ini membantu dan

Meluangkan waktu.

- Untuk adik-adiku Ummayah Al’apyar,Ananda Al’apyar kejarlah cita-

Citamu dan belajar.

- Untuk sahabatku Eri Hadi Wibowo,ST dan beserta orang tua terima kasih telah

Meluangkan waktu dan saran.

- Dan terima kasih seluruh rekan-rekan teknik mesin angkatan 2001 dan sahaba-sahabatku kemanggisan ilir dan saudaraku di solo dan ponorogo.

Akhir kata,penulis berharap semoga penulisan tugas akhir ini dapat bermanfaat untuk

penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya. Dan dengan lapang hati

penulis menerima segala kritik dan saran.Akhir kata,Wasalam.

Jakarta,                 2007

## Penulis

## Dwi Sasongko

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL………………………………………………………………………..i

LEMBAR PENGESAHAN………………………………………………….…………..ii

LEMBAR PERNYATAAN……………………………………………………………...v

ABSTRAK…………………………………………………………………………….....vi

KATA PENGANTAR………………………………………………………………….vii

DAFTAR ISI…………………………………………………………………………….ix

NOMENKLATUR...…………………………………………………………...………xii

DAFTAR GAMBAR……………………………………………………….………….xiii

DAFTAR TABEL…………………………………………………………………..….xiv

DAFTAR LAMPIRAN………………………………………………………………...xv

BAB I	PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang Penelitian……………...……………………………….…1

1.2	Tujuan Penelitian…………………………………….……………………2

1.3	Batasan Masalah.……………………………………………….…………2

  - Metode Penelitian…………………………………………………………2

  - Sistematika Penulisan……………………………………………………..3

BAB II	LANDASAN TEORI

  - Roda Gigi………………………………………………………..…………4

    - KlasifikasiRodaGigi………………….……………………………5

    - Bahan roda gigi…………………………………………………7

  - Klasifikasi Baja…………………...…...………………………………..9

    - Pengerasan Kulit…………………………..…………………...10

    - Definisi Struktur Fasa……………………………..…………...12

    - Pengaruh Unsur Paduan Pada Baja…………………………….14

  - Teori Analisis Kerusakan………………………………………………18

2.31     Analisis kerusakan metalurgi……………………………………20

2.3.2    Mekanisme perpatahan…………………………………………..26

  - Proses terjadinya awal retak……………………………………………..26

  - Penjalaran retak………………………………………………………….27

2.7       Klasifikasi retak dan perpatahan…………………………………………28

BAB III	PROSEDUR  PENELITIAN

  - Diagram Alir Penelitian ………………………………………………....31

  - Persiapan Penelitian……………………………...………………………32

  - Proses Pengujian …………………………………………………….…..32

    - Uji Komposisi Kimia…………………………………………….32

    - Uji Kekerasan…………………………………………………….33

    - Pengamatan Struktur Mikro……………………………………...35

BAB IV	HASIL PENGUJIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Data Hasil Pengujian……………………………………………………..38

4.1.1	Data Hasil Pengujian Spektrometri………………………………39

4.1.2	Data Hasil Pengujian Kekerasan………………………………....40

4.3       Data hasil pengujian kekerasan pada roda gigi transmisi motor X………41

4 4	Grafik kekerasan roda gigi transmisi motor produk X…………………  41

  - Data hasil pengujian kekerasan roda gigi transmisi Y…………………..42

4.6       Grafik kekerasan roda gigi transmisi motor Y…………………………..42

4.7        Pengolahan data hasil pengujin spektrometri…………………………...43

4.1.3    Data hasil pengujian spektrometri……………………………….43

4.8     Data hasil pengujian spektrometriroda gigi transmisi motor X…………43

4.9     Grafik roda gigi trandmisi motor X dgn unsur (%)..................................43

4.10    Data hasil pengujian spektrometri roda gigi transmisi motor Y……….44

4.11    Grafik roda gigi transmisi motor produk Y dgn unsur(%)…………….44

4.12     Data hasil pengujian spektrometri roda gigi motorX dan motorY……45

4.13     Grafik perbandingan transmisi motor Xdan motorY………………….45

4.1.4  Pembahasan hasil dari pengujian kekerasan …………………..46

4.1.5  Pembahasan hasil dari pengujian komposisi kimia……………47

4.1.6  Pembahasan hasil dari pengujian metallografi………………...49

BAB  V           KESIMPULAN DAN SARAN

  - Kesimpulan…………………………………………………………….51

  - Saran…………………………………………………………………   54

DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………  ……….55

LAMPIRAN

NOMENKLATUR

Simbol                  Keterangan                                                                Satuan

d2	                  Panjang diagonal rata-rata	                                             [mm]

d1	Panjang diagonal pertama	[mm]

d2	Panjang diagonal kedua	[mm]

HV	Hardness Vickers	[HV]

P	Beban penekanan	[kgf]

V	Kecepatan	[m / det]

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1     :Macam-macam roda gigi                                                                      7

Gambar 2.2	: Mikrostruktur dari (a)austenit 500X (b)ferit 100X (c)ferlit 250X      13

Gambar 2.2	: Klasifikasi sumber kerusakan                                                              20

Gambar 2.3	: Retak dan awal retakan                                                                        27

Gambar 2.4	: Terbentuknya patahan akibat beban mekanis bersifat statis                29

Gambar 3.1	: Diagram alir penelitian                                                                         31

Gambar 3.2	: Roda gigi transmisi motor produk X dan produk Y                             32

Gambar 3.3     : Bekas jejakan uji kekerasan                                                                  34

Gambar 3.4	: Lokasi pengambilan gambar sturktur mikro                                         37

Gambar 4.1	: Grafik kekerasan roda gigi transmisi motor produk X                          41

Gambar 4.2	: Grafik kekerasan roda gigi transmisi motor produk Y                          42

Gambar 4.3	: Grafik roda gigi transmisi motor produk Xdengan kadar unsur(%)     43

Gambar 4.4	: Grafik roda gigi transmisi motor produk Ydengan kadar unsur(%)     44

Gambar 4.5   : Grafik perbandingan roda gigi transmisi motor produk X

Dan motor produk Y dengan kadar unsur                                            45

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.2         : Frekuensi penyebab kerusakan pada rekayasa                                22

Tabel 2.3         : Klasifikasi penyebab kerusakan menurut factor manusia               22

Tabel 4.1         : Data hasil pengujian spektrometri pada roda gigi transmisi

Motor produk X                                                                              39

Tabel 4.2          : Data hasil pengujian spektrometri pada roda gigi transmisi

Motor produk Y                                                                              39

Tabel 4.3          : Data hasil pengujian kekerasan roda gigi transmisi motor X          41

Tabel 4.4         : Data hasil pengujian kekerasan roda gigi transmisi motor Y            42

Tabel 4.5 	: Data hasil pengujian spektrometri roda gigi tranmisi motor X         43

Tabel 4.6         : Data hasil pengujian spektrometri roda gigi tranmisi motor Y         44

Tabel 4.7         : Data Hasil Pengujian spektrometri rda gigi transmisi motor Xdan

Roda gigi transmisi motor Y dengan kadar unsur(%)                       45

DAFTAR LAMPIRAN

Gambar Photo A.1     : Struktur  Mikro roda gigi transmisi motor produk X dengan

pembesaran 50X dengan etsa 3% nitel

Gambar Photo A.2 : Struktur Mikro roda gigi transmisi motor produk Y dengan pembesaran 50X dengan etsa 3% nitel

Gambar Photo A.3    : Struktur Mikro Sampel  inti pada roda gigi transmisi motor produk X dengan pembesaran 500X

Gambar Photo A.4    : Struktur Mikro Sampel  inti pada roda gigi transmisi motor produk Y dengan   Pembesaran 500 X

Gambar Photo A.5     : Struktur Mikro Sampel tepi pada roda gigi transmisi motor produk X dengan pembesaran 500 X

Gambar Photo A.6     : Struktur Mikro Sampel tepi pada roda gigi transmisi motor produk Y dengan pembesaran 500 X

Gambar Photo A.7     : Makro roda gigi transmisi motor produk  X dengan pembesaran 7X

Gambar Photo A 8       : Makro roda gigi transmisi motor prodsuk Y dengan pembesaran 7X

Gambar Photo B 9       :  Mesin Hardness Vickers (HV) Uji Kekerasan

Gambar Photo B 10     :  Mesin Grinding

Gambar Photo B 11     :  Mesin Struktur Mikro

Gambar Photo B 12     :  Mesin Polishing Ferrous